PROJEKT WYKONAWCZY

(KARTA TECHNOLOGICZNA)

Przedsięwzięcie – zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Kajetanowice,

Adres obiektu: droga gminna, długości 590 m w km 0+0,00 + 0+590,00 Gmina Gidle

Opracowanie branżowe: Drogi

Inwestor: GMINA GIDLE

Jednostka projektowa: Firma Remontowo Budowlana Dróg i Ulic POZIOM Eugeniusz Mądry 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 90

Radomsko, kwiecień 2006

Spis zawartości

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

- Kosztorys nakładów rzeczowych

- Rysunki:

- orientacja, skala 1:50 000

- szkic sytuacyjny

- przekrój normalny - konstrukcyjny, skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych  wsi Kajetanowie - Gmina Gidle na odcinku długości 590 m i stanowi projekt wykonawczy obejmujący zakresem technologię wymaganej przebudowy.

- Podstawa opracowania

- Umowa z dnia 03.04.2006,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Typowe technologie stosowane w budownictwie drogowym,

- Wizja lokalna w terenie.

- Stan istniejący

Droga objęta opracowaniem przebiega przez wieś Kajetanowice i stanowi drogę  dojazdową do użytków rolnych w kierunku m. Stara Wieś.

Droga posiada wyraźnie uregulowane linie korony i jest obciążona ruchem lokalnym.

W stanie istniejącym nawierzchnię drogi stanowi warstwa żużlowo – tłuczniowa zmiennej grubości od 15 do 18 cm. Z uwagi na rodzaj nawierzchni droga wymaga ciągłych zabiegów utrzymaniowych.

Kategoria ruchu KR1.

Warunki wodne: dobre

- Projektowana technologia przebudowy

Z uwagi na rodzaj nawierzchni i obciążenie przewiduje się wykorzystanie jej po wyrównaniu i wyprofilowaniu jako podbudowy projektowanej nawierzchni z warstwami bitumicznymi.

Przyjęto następujące rozwiązania geometryczne:

- całkowita długość projektowanego do przebudowy odcinka: 590m

- szerokość jezdni: 4,5 m

- szerokość poboczy: 2 x 0,5 m

- przekrój poprzeczny: daszkowy

- spadki poprzeczne: jezdni 2x2%, poboczy 2x3%.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- dolna warstwa podbudowy: istniejąca nawierzchnia tłuczniowo – żużlowa zmiennej grubości od 15 cm do 18 cm,

- górna warstwa podbudowy: wyrównanie mieszanką kruszywa łamanego 0/16 grubości średnio 6 cm po zagęszczeniu,

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy grysowo - żwirowy frakcji 0/8 gr. 3 cm,

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy grysowo - żwirowy frakcji 0/6,3 gr. 3 cm,

- pobocza utwardzone: warstwa żwiru gr. 8 cm po zagęszczeniu.

Obszar robót obejmuje odcinek szerokości ok. 7 m i długości 590 m. Cały odcinek zaprojektowano jako drogę o przekroju szlakowym. Nie przewiduje się budowy zjazdów indywidualnych, które należy wykonać systemem gospodarczym z udziałem zainteresowanych użytkowników działek.

- Plan sytuacyjny i rozwiązania wysokościowe

W planie przewiduje się prowadzenie osi drogi po istniejącym śladzie celem wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podbudowy i uniknięcia dodatkowych robót.

Niweleta drogi powinna przebiegać tak, aby uwzględnić ukształtowanie terenu, zjazdy na działki sąsiednie i jej dotychczasowy przebieg.

- Odwodnienie

Na całym odcinku objętym przebudową przewiduje się odwodnienie metodą powierzchniową.

- Zalecenia dotyczące realizacji prac

Prace i odbiór robót wykonać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi wyszczególnionymi w Przedmiarze robót.

- Kosztorys

Do projektu dołączono kosztorys nakładów rzeczowych i inwestorski opracowany wg średnich cen z I kwartału 2006 roku i uwzględniający wykorzystanie materiałów miejscowych.